ИНСТРУКЦИЯ

по транспортировке, хранению и монтажу

профлиста, металлочерепицы, фасадных панелей

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ.

  - Покупателю отпускается упакованная продукция (товар), прошедшая приемочный контроль.

  - Предварительная приемка продукции на производственной базе, либо на складах производителя осуществляется потребителем в присутствии сотрудника склада, сдающего продукцию. При приемке продукции должно быть проверено:

- соответствие комплектности продукции условиям Договора (заказа);

- качество упаковки;

- внешний вид продукции (в зоне видимости) на предмет отсутствия несоответствий;

- правильность оформления документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции.

  - По окончании приемки продукции покупатель (его полномочный представитель, водитель) на акте, приложенном к накладной на продукцию  в графе «ЗАКАЗЧИК ПРЕТЕНЗИЙ К ПРОДУКЦИИ НЕ ИМЕЕТ» проставляет подпись, фамилию, инициалы и дату.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРУЗКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ.

  - Погрузка продукции на складе производится с помощью подъемных механизмов только в открытые машины!

  - Погрузка, крепление, транспортировка, разгрузка и хранение продукции должны производиться в соответствии с действующими правилами перевозки, условиями погрузки и крепления принятыми на транспорте данного вида, исключающими повреждение продукции и их защитного покрытия.

  - Продукция должна быть размещена и закреплена в транспортном средстве способом, предотвращающим их самопроизвольное перемещение в процессе движения. Погрузка и выгрузка пачек с профилированной продукцией осуществляется в один ярус.

  - После получения документов на продукцию, погрузки на транспорт из пункта отпуска готовой продукции, за сохранность упаковки и самой продукции  в упаковке отвечает ответственный за перевозку.

  - Разгрузка упакованной в пачки продукции с применением крановых механизмов осуществляется только с помощью текстильных (мягких) строп и использованием деревянных прокладок для предотвращения замятия продукции в ходе погрузо-разгрузочных работ. При длине пачек более 5 метров выгрузка производится с помощью траверс (специального приспособления для равномерного распределения веса пачки для предотвращения перелома листов).

  - При ручной загрузке/разгрузке штучной продукции необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 рабочий на 1,5-2 погонных метра), но не менее 2-х человек. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.

Категорически запрещается:

- разгрузка продукции на заводненные и загрязненные участки территории;

- извлечение листов из пачки волоком;

- допущение ударов по продукции и их сбрасывание с любой высоты;

- снятие защитной пленки (в случае ее нанесения) до момента окончания монтажа.

- ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.1 Хранение готовой продукции на складе потребителя должно соответствовать следующим требованиям:

- место хранения — закрытые помещения или навесы, исключающие прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, а также образования конденсата внутри пачки по причине колебаний температуры и влажности;

- способ размещения — угол наклона — 30-50°, пачки размещены в один ярус;

- условия хранения должны исключать механические повреждения, смещение продукции относительно друг друга, проведение рядом с местом хранения сварочных работ, а также иных работ (шлифовальная машина, абразивный круг);

- срок хранения в упаковке: не более 2 (двух) недель с момента доставки к месту монтажа;  не более 2 (двух) месяцев со дня отгрузки из производственного цеха.

Внимание: В результате воздействия влаги, например конденсата  или дождевой воды без притока воздуха, происходят коррозионные процессы металлической оболочки с полимерным и оцинкованным покрытием. Цинк в атмосферных условиях обладает длительным сроком службы. При попадании атмосферной влаги внутрь пачки в темноте коррозия протекает значительно быстрее, чем на свету и вызывает поражение цинкового покрытия в виде белых пятен и подтеков. Происходит так называемое образование белой ржавчины (гидроксида цинка), вызывающее быстрое поражение цинкового слоя.

Претензии не принимаются в следующих случаях:

- коррозия обрезной кромки продукции;

- механические повреждения при перевозке и монтаже;

- повреждения продукции вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, бури, землетрясения, града и др.;

- повреждения покрытия вследствие воздействия исключительных атмосферных условий (при наличии в воздухе повышенной концентрации химически активных веществ, а также взвешенных веществ, пыли, песка в больших количествах);

- отслоение на изделиях покрытия обратной стороны (грунта);

- повреждения, возникшие вследствие резки абразивным кругом (болгаркой), а также все повреждения, возникшие вследствие несоблюдения инструкций по транспортировке и хранению.

Внимание: Изготовитель не имеет возможности и оснований для рассмотрения устных претензий заказчиков или претензий, не подтвержденных соответствующими документами и фотографиями. О возможных дефектах необходимо сообщать продавцу до начала монтажа. Смонтированная, установленная на объект продукция считается принятой. Претензии после монтажа не принимаются.

Продукция изготавливается ООО «Торговый дом «Ликосстальпром»:

Профлист СС10 по ТУ 25.99.29-002-57291187-2018 "Листы стальные профилированные для строительства СС10". Металлочерепица по ТУ 25.99.29-001-57291187-2018 "Металлочерепица для кровельных покрытий "Классик-элит" (типа "Монтеррей"). Фасадная панель по ТУ 25.99.29-003-57291187-2018 "Линеарные панели типа "Софит" для строительства". Доборный элемент (в ассортименте) по ТУ 25.99.29-004-57291187-2018 "Доборные элементы для строительства".